ONE WAY VISION

ОПИСАНИЕ:

SF1403

Специальная перфорированная ПВХ пленка, белая глянцевая (черная с обратной стороны) для нанесений на прозрачные поверхности. После нанесения отпечатанного изображения на стеклянные поверхности пленка пропускает свет. Соотношение печатной поверхности к общей - более 50%.

ПРИМЕНЕНИЕ：

Для кратко- и среднесрочных нанесений на окна транспортных средств, витрины магазинов, офисных зданий и другие прозрачные поверхности, где необходимо попадание света внутрь помещения.

ПЕЧАТЬ:

Сольвент / эко-сольвент

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| Толщина пленки | ISO 4591:1992 | 140 ±10 мкр бело-черная мономерная ПВХ пленка |
| Тип клея |  | Постоянный полиакрилатный клей на основе сольвента, прозрачный |
| Удаляемость |  | В течение года снимается без остатков (с большинства поверхностей) |
| Подложка |  | Силиконизированная неперфорированная бумага, 140 гр/м2 |
| Формоустойчивость | FINAT TM14 | При нанесении на стекло нет усадки в поперечном направлении, в продольном - макс 0.5мм |
| Температура эксплуатации |  | На стекле от -20℃до +65℃, без изменений |
| Диаметр отверстий |  | 1.50 мм |
| Коеф. светопроницания |  | 30% |
| Сила клеевого сцепления | FINAT TM1 | После 24ч нержавеющая сталь 4~6N/25 мм |
| Разрывная прочность | DIN EN ISO 527 | В продольном направлении мин .5Mpa |
|  |  | В поперечном направлении мин.5Mpa |
| Удлинение при разрыве | DIN EN ISO 527 | В продольном направлении мин 50% |
|  |  | В поперечном направлении мин 50% |
| Срок хранения |  | До 1 года |
| Температура применения | На чистой сухой поверхности | мин.+10℃ |
| Срок службы |  | До 1 года |

Примечание: После печати необходимо обеспечить тщательное просушивание красок, для того чтобы в дальнейшем не нарушить связи с ламинатом. Поверхность, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала.