ONE WAY VISION

ОПИС ПРОДУКТУ

SF1403

Спеціальна перфорована ПВХ-плівка, біла глянцева (чорна зі зворотного боку) для нанесень на прозорі поверхні. Після нанесення віддрукованого зображення на скляні поверхні плівка пропускає світло. Відношення друкованої поверхні до загальної — понад 50 %.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для коротко- й середньострокових нанесень на вікна транспортних засобів, вітрини магазинів, офісні будівлі та на інші прозорі поверхні, де потрібно, щоб світло проникало всередину приміщення.

ДРУК

Сольвент/екосольвент.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТУВАННЯ | СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ |
| --- | --- | --- |
| Товщина плівки | ISO 4591:1992 | 140 ±10 мкр біло-чорна мономерна ПВХ-плівка |
| Тип клею |  | Постійний поліакрилатний клей на основі сольвенту, прозорий |
| Знімність |  | Протягом року знімається без залишків (з більшості поверхонь) |
| Підкладка |  | Силіконізований неперфорований папір, 140 г/м2 |
| Формостійкість | FINAT TM14 | Під час нанесення на скло немає осідання в поперечному напрямку, у поздовжньому — макс 0,5 мм |
| Температура експлуатації |  | На склі від –20 ℃ до +65 ℃, без змін |
| Діаметр отворів |  | 1,50 мм |
| Коеф. світлопроникнення |  | 30 % |
| Сила клейового зчеплення | FINAT TM1 | Після 24 год нержавіюча сталь 4~6 Н/25 мм |
| Міцність на розрив | DIN EN ISO 527 | У поздовжньому напрямку мін. 5 MПa |
|  |  | У поперечному напрямку мін. 5 MПa |
| Подовження під час розриву | DIN EN ISO 527 | У поздовжньому напрямку мін. 50 % |
|  |  | У поперечному напрямку мін. 50 % |
| Термін зберігання |  | До 1 року |
| Температура застосування | На чистій сухій поверхні | Мін. +10 °C |
| Строк служби |  | До 1 року |

Примітка. Після друку потрібно ретельно просушити фарби, для того щоб надалі не порушити зв’язків із ламінатом. Поверхня, на яку здійснюється наклеювання, повинна бути вільна від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, які можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу.