Solexprint 80 мкр прозорий матовий

ОПИС ПРОДУКТУ

SF2491

М’яка мономерна ПВХ-плівка

Колір: прозорий

Поверхня: матова

ЗАСТОСУВАННЯ

Для коротко- та середньострокового зовнішнього використання. У разі обклеювання всередині приміщень практично необмежений термін застосування.

ДРУК

Сольвент/екосольвент.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТУВАННЯ | СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ |
| --- | --- | --- |
| Товщина плівки | ISO 4591:1992 | 80 мкр мономерна прозора ПВХ-плівка |
| Тип клею |  | Постійний поліакрилатний клей на основі сольвенту, прозорий |
| Підкладка |  | Силіконізований папір, 135 ±5 г/м2 |
| Формостійкість | FINAT TM14 | На сталі поперечного осідання немає, поздовжнє осідання максимум 0,5 мм |
| Температура експлуатації |  | На алюмінію від –20 ℃ до +65 ℃, без змін |
| Сила клейового зчеплення | FINAT TM1 | Після 24 год нержавіюча сталь 12 ±2 Н/25 мм |
| Міцність на розрив | ASTM D882-02;200MM/MIN |  |
|  |  | У поздовжньому напрямку мін. 24 MПa |
|  |  | У поперечному напрямку мін. 23 MПa |
| Подовження під час розриву | ASTM D882-02;200MM/MIN |  |
|  |  | У поздовжньому напрямку мін. 140 % |
|  |  | У поперечному напрямку мін. 180 % |
| Термін зберігання |  | До 2 років |
| Зберігання |  | 1 рік без прямого попадання УФ-променів при 23 ℃ і 50 % вологості |
| Температура застосування |  | Мін. +10 ℃ |

Примітка. Після друку потрібно ретельно просушити фарби, для того щоб надалі не порушити зв’язків із ламінатом. Поверхня, на яку здійснюється наклеювання, повинна бути вільна від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, які можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу.