Solexprint 80 мкр белый глянец

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

SF2410

Мягкая мономерная ПВХ пленка

Цвет: Белый

Поверхность: Глянец

ПРИМЕНЕНИЕ：

Для коротко- и среднесрочного внешнего использования. При оклейке внутри помещений – практически неограниченный срок применения.

ПЕЧАТЬ:

Сольвент / эко-сольвент

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| Толщина пленки | ISO 4591:1992 | 80 микрон Мономерная белая ПВХ пленка |
| Тип клея |  | Постоянный полиакрилатный клей на основе сольвента, прозрачный |
| Подложка |  | Силиконизированная бумага, 135±5 гр/м2 |
| Формоустойчивость | FINAT TM14 | На стали поперечной усадки нет, продольная усадка максимум 0,5 мм |
| Температура эксплуатации |  | На алюминии от -20℃до +65℃, без изменений |
| Сила клеевого сцепления | FINAT TM1 | После 24ч,нержавеющая сталь 12±2N /25 мм |
| Разрывная прочность | ASTM D882-02;200MM/MIN |  |
|  |  | В продольном направлении мин.24MPa |
|  |  | В поперечном направлении мин.23MPa |
| Удлинение при разрыве | ASTM D882-02;200MM/MIN |  |
|  |  | В продольном направлении мин 140% |
|  |  | В поперечном направлении мин 180% |
| Срок хранения |  | До 2 лет |
| Хранение |  | 1 год без попадания прямых УФ-лучей при темп. 23℃и 50% влажности |
| Температура применения |  | мин.+10℃ |

Примечание: После печати необходимо обеспечить тщательное просушивание красок, для того чтобы в дальнейшем не нарушить связи с ламинатом. Поверхность, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала.