Технічні характеристики

Назва: Pentaprint білий мат/мат

Застосування: трафаретний та УФ офсетний друк

Має високу ударну міцність

Поверхня: мат/мат, для двостороннього друку

| Властивості | Стандарт | Одиниці вимірювання | Можливі значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Товщина | DIN 53370 / ISO 4593 | мкм | 201...900 |
| Допуск за товщиною | DIN 53370 / ISO 4593 | % | –10...10 200 мкм –7...7 201...400 мкм –5...5 401...900 мкм |
| Щільність | DIN EN ISO 1183–2 | г/см³ | 1,39...1,43 |
| Сила розтягування, мін. | DIN EN ISO 527 Швидкість, яка тестується, V 50 мм/хв, вимірювання по довжині залежно від товщини | МПа | 45 |
| Сила удару, мін. | DIN EN ISO 8256 Вимірювання по довжині | кДж /м² | 450 |
| Розм’якшення за Віком | DIN EN ISO 306, вимірювання в олії, метод В/50 | ºC | 70...74 |
| Стабільність розмірів — поздовжній | DIN 53377 | % | –10,0...0,0 140...200 мкм –7,0...0,0 201...400 мкм –5,0...0,0 401...900 мкм |
| Стабільність розмірів — поперечний | DIN 53377 | % | –2,0...2,0 101...900 мкм |
| Максимальна термостійкість | Без вимірювання розмірів | ºC | 55 |
| Мінімальна температура | DIN EN 1876–2 Метод холодного молотка | ºC | –15 |
| Поверхневий натяг, мін. | DIN ISO 8296 | мН/м | 42 |
| Поверхневе відображення, 85° | DIN 67530; ASTM D–523 Кут, що вимірюється, 85 Зворотній бік | GE | 10...35 |
| Поверхневе відображення, 85° | DIN 67530; ASTM D–523 | GE | 0...15 |
| Нерівність поверхні | DIN 4768 | мкм | 5…11 |

Нормативна інформація

Продукт відповідає:

- директивам і правилам контактування з харчовими продуктами;

- вимогам до упаковки для важких металів;

Додаткове підтвердження вищезгаданих пунктів можуть надати за запитом.

Умови зберігання

- Ідеальна температура зберігання — між 10–30 °C (50–86 °F).

- Ідеальна вологість — 40–70 %.

- Не слід зберігати матеріал під прямим впливом сонячних променів, варто уникати великих теплових коливань.

- Зберігати в оригінальній упаковці.

- Перед початком роботи з плівкою матеріал треба витримати не менше як 24 години за температури 15–30 °C.

- Рекомендовано використовувати матеріал протягом одного року від дати виробництва.