Технические характеристики

Наименование: Pentaprint прозрачный глянец/глянец

Применение: трафаретная и УФ офсетная печать, струйная УФ печать

Обладает высокой ударной прочностью

| Свойство | Стандарт | Единица измерения | Возможные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина | DIN 53370 / ISO 4593 | µm | 80 ... 800 |
| Допуск по толщинам | DIN 53370 / ISO 4593 | % | -10 ... 10 200 µm -7 ... 7 201 ... 400 µm -5 ... 5 401 ... 900 µm |
| Плотность | DIN EN ISO 1183-2 | g/cm³ | 1,31 ... 1,35 |
| Сила растяжения, мин | DIN EN ISO 527 Тестируемая скоростьV 50 mm/min, измерения по длине в зависимости от толщины | MPa | 45 |
| Сила удара, мин | DIN EN ISO 8256 Измерение по длине | kJ/m² | 550 |
| Размягчение по Вику | DIN EN ISO 306, измерение в масле, метод В/50 | ºC | 72 ... 76 |
| Стабильность размеров - продольный | DIN 53377 | % | -10,0 ... 0,0 100 µm -7,0 ... 0,0 101 ... 200 µm -5,0 ... 0,0 201 ... 400 µm -4,0 ... 0,0 401 ... 800 µm |
| Стабильность размеров - поперечный | DIN 53377 | % | -2,0 ... 2,0 80 ... 800 µm |
| Максимальная термоустойчивость | Без изменения размеров | ºC | 55 |
| Минимальная температура | DIN EN 1876-2 Метод холодного молотка | ºC | -30 |
| Поверхностное натяжение, мин | DIN ISO 8296 | mN/m | 34 |
| Поверхностное отражение, 20° | DIN 67530; ASTM D-523 Измеряемый угол 20° Обратная сторона | GE | 100 ... 130 |

Нормативная информация:

Продукт соответствует:

- Директивам и правилам для контакта с пищевыми продуктами

- Требованиям к упаковке для тяжелых металлов

- Дополнительное подтверждение вышеназванных пунктов может быть предоставлено по запросу.

Условия хранения:

      - Идеальные условия хранения между 10 - 30 ° C (50 - 86 ° F)

      - Идеальная влажность 40 - 70%

      - Не следует хранить материал под прямым влиянием солнечных лучей и избегать крупных тепловых колебаний

      - Хранить в оригинальной упаковке

      - Перед началом работы на пленках должны быть выдержаны не менее 24 часов номере температуры (15 - 30 ° C)

      - Рекомендуется использование материала в течение одного года дата производства